Lithium polymerové akumulátory SharkPOWER

a jejich bezpečné používání

Lithium polymerové (Li-poly) akumulátory představují nejmodernější zdroj energie pro pohon modelů. Vynikají především nízkou hmotností a vysokou energetickou hustotou – tj. velikostí uloženého elektrického náboje vztaženého na jednotku hmotnosti.

Vzhledem ke zcela odlišnému typu elektrochemické reakce probíhající uvnitř článků vyžadují zcela jiné zacházení, než běžné niklkadmiové (NiCd) nebo niklmetalhydridové (NiMH) akumulátory.

Základní vlastnosti Li-poly článků:

Li-poly články mají zpravidla tvar plochého hranolu s dvojicí tenkých páskových elektrod vyčnívajících na kratší straně. Celek je zavařen v tuhé plastové fólii. Vzhledem k tomu, že vlastní elektrody jsou z materiálů obtížně pájitelných, jsou k nim naplocho bodově přivařeny pásky z materiálu, který lze pájet běžnou páječkou a cínovou pájkou. Pozor: pájitelný povrch elektrod je z té strany článku, kde je natištěno označení polarity a číselný kód. Elektrody nesmějí být opakovaně mechanicky namáhány (ohýbány atd.).

Jmenovité napětí Li-poly článku je 3,6 V (na rozdíl od 1,2 V u NiCd a NiMH akumulátorů). V provozu nesmí v žádném případě napětí článku překročit 4,2 V při nabíjení a poklesnout pod 3 V při vybíjení. Překročení těchto hodnot znamená s vysokou pravděpodobností nevratné poškození akumulátoru. Z tohoto důvodu je třeba používat pro nabíjení speciální nabíječe pro Li-poly akumulátory, stejně jako používat speciální regulátory, jejichž ochranné obvody (PCO) zabrání vybití článků pod bezpečnou mez.

Nedodržení správného postupu při nabíjení, stejně třeba jako zkrat článku, vede k přehřátí článku a jeho poškození vyvíjenými plyny. Pokud teplota uvnitř článku překročí cca 150 stupňů Celsia, dojde k nastartování exotermní chemické reakce (reakce doprovázená vývojem tepla), která může samovolně pokračovat i při odpojení nabíječe. V důsledku toho může dojít k explozi článku a k vzniku požáru, neboť vystříknutá náplň článku se na vzduchu sama vznítí. Ačkoliv jsou Li-poly akumulátory při správném zacházení zcela bezpečné, toto nebezpečí nepodceňujte.

Oproti NiCd a NiMH článkům je zásadní výhodou, že Li-poly články je možno spojovat do sad nejen sériově (a dosáhnout tak vyššího napětí při stejné jmenovité kapacitě), ale i paralelně (vedle sebe, kapacita článků se sčítá, stejně jako maximální velikost dodávaného proudu). Pokud byste chtěli takové sady sami zhotovit, podmínkou je důkladný výběr článků, jejich napětí se nesmí lišit o více než 0,01V. Sériově řazené články se označují písmenem „s“ (3s jsou tři články v sérii, sada 3s z 1200 mAh článků má potom jmenovité napětí 3x3,6=10,8 V, kapacita zůstává 1200 mAh), paralelně řazené písmenem „p“ (3s2p je sérioparalelní kombinace 6 článků; sada 3s2p z 1200 mAh článků má jmenovité napětí 3x3,6=10,8 V, kapacitu 2x1200=2400 mAh a je schopna poskytovat dvojnásobný proud).

Oproti NiCd a NiMH článkům nevyžadují Li-poly akumulátory úvodní formování, ale je možné, že během několika úvodních cyklů se bude využitelná kapacita poněkud zvyšovat. Li-poly akumulátory také není třeba před nabíjením vybíjet – je tak např. možno zcela bezpečně nabíjet akumulátory vybité na 50%.

Nabíjení

Pro nabíjení vždy používejte speciální nabíječ určený pro Li-poly nebo lithium-iontové (Li-ion) akumulátory. Musí být vybaven automatikou zajišťující, že nebude překročeno maximální povolené napětí 4,2 V na článek a maximální nabíjecí proud (výrobci obvykle udávaných 0,7C*, v žádném případě ne více než 1C). Používá se několik metod nabíjení, nejčastěji taková, při níž se nabíjí konstantním proudem do momentu, kdy napětí na článek dosáhne 4,2 V (tak je článku dodáno cca 90% náboje), poté se postupně snižujícím proudem (aby se nepřekročilo mezní napětí) nabíjí do úplného nabití.

V žádném případě nepoužíváme režim nabíjení s automatickým nastavením nabíjecích parametrů ani jakékoliv programy, které nejsou určeny pro nabíjení Li-poly akumulátorů.

Vhodné typy nabíječů se síťovým i 12V napájením najdete v našem katalogu, zvláště doporučujeme naše nabíječe řady Shark se sofistikovanými nabíjecími programy.

Sady SharkPOWER mAh jsou standardně vybavovány servisními konektory, které dovolují použití balanceru při nabíjení (např. rcm Pelikan Shark PB-5, pro sady menších kapacit je vhodný také E-Tec SBG-505). Zapojení vývodů 5-kolíkového nebo 6-kolíkového konektoru (5s a 5s2p sady) najdete na obrázku. Pozor, většina balancerů nemusí mít zapojení vývodů shodné – bude proto třeba zakoupit nebo vyrobit příslušnou redukci. Při jejím zhotovování věnujte maximální pozornost správnému zapojení. Doporučujeme používat balancer při každém nabíjení, každý desátý cyklus by měl být proveden se sníženým nabíjecím proudem (max. 0,5C nebo 0,5 A dle toho co nastane dříve) pro dokonalé vyrovnání napětí na jednotlivých článcích. Stejně tak je třeba zařadit nejméně jeden pomalý nabíjecí cyklus v případě, že zaznamenáte, že jednotlivé články vstupují do fáze nabíjení s konstantním napětím s rozdílem napětí větším, než je 0,15 V.

Vybíjení

Články SharkPOWER patří k současné špičce Li-poly akumulátorů. Výrobce zaručuje u jednotlivých článků řady XP při vybíjení proudem max. 20C pokles kapacity o 10% až po 100 nabíjecích a vybíjecích cyklech, podobné je to u článků SP při povoleném max. vybíjecím proudu 12C. Na 80% původní hodnoty by kapacita jednotlivého článku neměla poklesnout dříve, než po 200 cyklech. Na výrobek je poskytována záruka dle zákona. Vzhledem k tomu, že správný postup při nabíjení a vybíjení je kriticky důležitý a výrobce ani dovozce přitom nemají žádnou kontrolu nad tím, jak jsou sady vyrobené z těchto článků uživatelem provozovány, nemohou garantovat přesný počet cyklů, kterých baterie během své životnosti dosáhne.

Pohonný systém modelu je vždy lépe volit s motorem s vyšším počtem závitů a větším počtem článků v sérii, což dovoluje pracovat při stejném výkonu s nižšími vybíjecími proudy.

Naprosto nezbytné je používání elektronických regulátorů otáček přizpůsobených pro napájení z Li-poly resp. Li-ion akumulátorů. Vhodné typy regulátorů pro stejnosměrné i střídavé motory najdete v našem katalogu, vřele doporučujeme výrobky firmy JETI.

Pro zvýšení dlouhodobé životnosti je důležité si osvojit tuto zásadu: Přistanu, jakmile pocítím, že se snížil výkon motoru v důsledku poklesu napětí akumulátoru. Nikdy se nesnažím „vyždímat energii z akumulátorů do poslední kapky“. To znamená, že se vyhnete silnému zatěžování akumulátorů, pokud v nich zůstává menší zbytkový náboj, než je cca 20-25% jmenovité kapacity. Li-poly články kterékoliv značky jsou v této oblasti citlivé na přetížení, které může vést k nevratnému poškození článků (projevuje se „rozbíháním“ parametrů jednotlivých článků) s následným znehodnocením celé sady. Je třeba si uvědomit, že pokud dojde k poškození některého článku v důsledku nesprávného provozování, žádný balancer ani jiné zařízení již článek nedokáže „vyléčit“. Může pouze zajistit bezpečný průběh nabíjení a omezit tendenci „rozbíhání“ parametrů jednotlivých článků, čímž se život sady může prodloužit.

A na závěr ještě znovu dvanáctero základních zásad bezpečného používání Li-poly akumulátorů

1) Pozor na zkrat u jednotlivých článků i sad – používejte konektory s bezpečně izolovanými kontakty, nenechávejte jednotlivé články jen tak povalovat – např. v zásuvce, kde je může zkratovat volně „poletující“ šroubovák.

2) Li-poly akumulátory nepatří do rukou dětem, ani osobám, které si nepřečetly nebo nejsou ochotny dodržovat tento návod.

3) Chraňte články před mechanickým poškozením – vytržení elektrod, propíchnutí. Mohlo by přitom dojít k vnitřnímu zkratu s výše popsanými následky (exploze, požár).

4) Nepropichujte ani „nafouknuté“ články – nafouknutí je známkou vnitřního poškození a článek by se mohl po propíchnutí proměnit v plamenomet.

5) Při nabíjení se nejprve dvakrát přesvědčete, že jste správně nastavili parametry nabíjení (počet článků, nabíjecí proud). Nepoužívejte programy s automatickým nastavením parametrů.

6) Nabíjený akumulátor umístěte na nehořlavou podložku. V blízkosti se nesmějí nacházet hořlavé předměty nebo kapaliny.

8) Při nabíjení neponechávejte akumulátory bez dozoru.

9) Akumulátory nenabíjejte uvnitř automobilu (je to hořlavý předmět!)

10) Pravidelně kontrolujte napětí na jednotlivých článcích sady zvláště v paralelním zapojení, nemělo by se lišit o více než 0,01 V.

11) Po havárii vyjměte články z modelu, odložte je na bezpečné místo a po několik hodin z bezpečného odstupu sledujte.

12) Před definitivním vyhozením článek zcela vybijte ponořením na 12 hodin do nádoby se slanou vodou.

Parametry Li-poly akumulátorů SharkPOWER

V následujících tabulkách jsou uvedeny základní technické údaje Li-poly akumulátorů SharkPOWER. Akumulátory označené písmeny XP jsou akumulátory se zvýšenou proudovou zatížitelností max. 20C. Akumulátory označené písmeny SP jsou akumulátory s proudovou zatížitelností max. 12C.

Základní technické údaje Li-poly akumulátorových sad SharkPOWER

| Kapacita (mAh) | Akumulátor | Uspořádání | Jmenovité napětí (V) | Max. vybíjecí proud | Rozměry (mm) | Hmotnost (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 800XP | 2s | 7.4 | 20C/16 A | 66x35x9 | 44 |
|  | 800XP | 3s | 11.1 | 20C/16 A | 66x35x14 | 63 |
| 1500 | 1500XP | 2s | 7.4 | 20C/16 A | 100x33x13 | 81 |
|  | 1500XP | 3s | 11.1 | 20C/16 A | 100x33x20 | 119 |
| 1800 | 1800XP | 2s | 7,4 | 20C/36 A | 100x33x15 | 92 |
|  | 1800XP | 3s | 11.1 | 20C/36 A | 100x33x22 | 136 |
|  | 1800XP | 4s | 14.8 | 20C/36 A | 100x33x30 | 176 |
| 2100 | 2100XP | 2s | 7,4 | 20C/36 A | 121x45x12 | 120 |
|  | 2100XP | 3s | 11.1 | 20C/36 A | 121x45x19 | 176 |
|  | 2100XP | 4s | 14.8 | 20C/36 A | 121x45x28 | 229 |
| 2500 | 2500XP | 2s | 7.4 | 20C/50 A | 120x40x13 | 135 |
|  | 2500XP | 3s | 11.1 | 20C/50 A | 120x40x20 | 199 |
|  | 2500XP | 4s | 14.8 | 20C/50 A | 120x40x27 | 258 |
| 3700 | 3700XP | 3s | 11.1 | 20C/74 A | 142x50x20 | 288 |
|  | 3700XP | 4s | 14.8 | 20C/74 A | 142x50x27 | 367 |
|  | 3700XP | 5s | 18.5 | 20C/74 A | 142x50x33 | 461 |
| 4000 | 4000SP | 2s | 7.4 | 12C/48 A | 143x45x13 | 179 |
|  | 4000SP | 3s | 11.1 | 12C/48 A | 143x45x19 | 266 |
|  | 4000SP | 4s | 14.8 | 12C/48 A | 143x45x24 | 338 |
|  | 4000SP | 5s | 18.5 | 12C/48 A | 143x45x28 | 384 |
| 4400 | 4400SP | 3s | 11.1 | 12C/53 A | 145x50x19 | 283 |
|  | 4400SP | 4s | 14.8 | 12C/53 A | 145x50x26 | 361 |
|  | 4400SP | 5s | 18.5 | 12C/53 A | 145x50x34 | 463 |
| 5000 | 2500XP | 4s2p | 14,8 | 12C/60 A | 147x65x30 | 445 |
|  | 2500XP | 5s2p | 18,5 | 12C/60 A | 147x65x35 | 539 |
| 6000 | 3000XP | 3s2p | 11.1 | 12C/72 A | 230x43x28 | 415 |
|  | 3000XP | 4s2p | 14,8 | 12C/72 A | 230x43x35 | 538 |
|  | 3000XP | 5s2p | 18,5 | 12C/72 A | 230x43x41 | 662 |

Zapojení servisního konektoru SharkPOWER

rcm Pelikán

Doubravice 110

533 53 Pardubice

Tel: : 46626 01 33

Fax: 46626 01 32

www.rcm-pelikan.cz

e-mail: info@rcm-pelikan.cz

# Footnotes

*) 1C je proud, který je akumulátor teoreticky schopen poskytovat po dobu 1 hodiny: tj. pro akumulátor s kapacitou 1 200 mAh je to 1,2 A. 0,7C pro takovýto akumulátor je 0,84 A.